## Slide 1
Авторы: П.П. Шарин, д.т.н.
М.П. Лебедев, д.т.н., чл.-корр. РАН
С.П. Яковлева, д.т.н.
Основная публикация:
Сивцева А.В., Шарин П.П., Протопопов Ф.Ф., Корякина В.В., Акимова М.П., Яковлева С.П., Иванов И.Е. Влияние термической обработки на качественный и количественный состав функциональных групп на поверхности наноалмазов // Материаловедение. 2024. № 6. С. 31-40. DOI: 10.31044/1684-579X-2024-0-6-31-40.
Атомное строение и химическое состояние природного и синтетического наноалмаза до и после термической модификации
Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН
ФГБУН ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН»
Для решения актуальных задач управления химией поверхности порошков наноалмаза, современными высокоразрешающими методами исследованы структура и связанные формы углерода наноалмаза, полученного измельчением природного алмаза и детонационным синтезом с последующей модифицирующей термообработкой. В первичных частицах порошков, помимо sp3-углерода алмазного ядра, в составе оболочки выявлен неалмазный sp2-углерод и алмазный sp3-углерод с искаженной тетрагональной конфигурацией. В отличие от синтетического, в природном наноалмазе после термомодификации из оболочки практически удаляется неалмазный углерод и снижается присутствие алмазоподобного углерода. Метод термомодификации перспективен для очистки и функционализации поверхности наноалмаза.

## Slide 2
2
Авторы: д.ф.-м.н. П.П. Пермяков, Г.Г. Попов
Публикации:
Результаты расчета приводятся в 2-х сценариях согласно глобальному климатическому изменению CMIPS: в первом без изменения среднегодовой температуры воздуха и равной минус 10 С и втором – при потеплении климата на 4 С.
В первом сценарии наблюдается процесс пучения полотна, это связано со стабилизацией температурного режима и много-годичной миграцией влаги к фронту промерзания. При потеплении климата усиливается процесс протаивания грунта, увеличивается подвижность незамерзшей воды, которая сопровождается пучением и просадкой полотна железной дороги.
Для автомобильных и железных дорог изменение деформации связано с пучинными поднятиями и осадками земляного полотна на сильнольдистых грунтах основания при их циклическом промерзании-оттаивании.
Пучение и осадки полотна дороги на сильнольдистых грунтах
Рисунок – Динамика пучения поверхности насыпи по времени: первый год; через 5, 10, 30 и 50 лет.
Chart: Пучение, см
| 0 | 0.875 | 1.75 | 2.625 | 3.5 | 4.375 | 5.25 | 6.125 | 7
нач | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
5 лет | -0.29 | -0.27 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.26 | -0.29 | -0.26
10 лет | -0.34 | -0.32 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.31 | -0.32 | -0.35 | -0.38
30 лет | -0.03 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.06
50 лет | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07
Пермяков П.П., Попов Г.Г., Жирков А.Ф., Варламов С.П., Винокурова Т.А., Кириллин А.Р. Применение мониторинговых геокриологических и метеорологических данных в прогнозе при эксплуатации инженерных сооружений в условиях СубАрктики.- Арктика – территория стратегических научных исследований [Электронный ресурс]. - сборник. Трудов II Арктического конгресса. Якутск, 20-22 сентября 2024 г. - Якутск: Издательский дом СВФУ, 2024. 317-324 с.1 электрон. опт. Диск. ISBN 978-5-7513-3765-0
Пермяков П.П. Математическое моделирование негативных мерзлотных процессов. – Новосибирск: СО РАН, 2023. – 163 с. ISBN 978-5-6048598-7-2
Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН
ФГБУН ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН»

## Slide 3
3
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр СО РАН» обособленное подразделение Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения РАН
Авторы: к.ф.-м.н. Петров П.П., Степанова К.В., Данилов А.Д.
Публикация:
Петров П.П., Степанова К.В., Данилов А.Д. Выплавка углеродистого сплава из железной руды рудопроявления «Мэнэ - Алдан» Республики Саха (Якутия). // Металлург. №9, 2024. С. 11-16. Doi:10.52351/00260827_2024_9_11 (импакт-фактор РИНЦ 0,356)
Выплавлен углеродистый сплав из железной руды рудопроявления «Мэнэ - Алдан» РС(Я), по химическому составу, механическим свойствам и структуре наиболее близкий к инструментальной нелегированной стали марки У12 (ГОСТ 1435-99). Микроструктура выплавленного сплава представляет собой зернистый перлит на фоне ферритной матрицы. Структура однородная, размер глобулярных включений цементита – 2,67±0,33 мкм. Согласно ГОСТ 8233-56, балл зерна перлита 8-9. По шкале для оценки микроструктуры инструментальной нелегированной стали (ГОСТ 1435-99), балл перлита составляет 5 баллов, что удовлетворяет требованиям этого нормативного документа. Данные, полученные в результате одноосного растяжения, показали, что выплавленный сплав относится к сплавам для отливок конструкционного класса. Предел прочности материала составляет 615 МПа (табл.). Твердость металла достигает 212 НВ, такое значение твердости характерно для качественных углеродистых сталей после нормализации.
Степень готовности разработки к практическому применению:
Представлена методика по выплавке углеродистого сплава с использованием железных руд осадочного происхождения из рудопроявления «Мэнэ-Алдан» Якутии.
Выплавка углеродистого сплава из железной руды рудопроявления «Мэнэ - Алдан» Республики Саха (Якутия)
Микроструктура выплавленного сплава при х1000.